[image: image1.png]




[image: image1.png]
Код продукта
I790E

Название
POLILUX BIANCO 79

Описание
Блестящий ПУ пигментированный двухкомпонентный

Физико-химические характеристики
Вязкость (20°C) 
120" (+/- 5) DIN 4
Сухой остаток (teorico) 
69 (+/- 2) %

Вес (20°C) 
1.325 (+/- 1%) Kg/Lt

НАНЕСЕНИЕ
Воздушное распыление, АIRMIX, AIRLESS
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Отвердитель


B220E (R.S.=32.5%)


% catalisi

100%
Альтернативный отв.
В330Е (R.S.=39.3%)
Эффект 2° cat.

Более укрывистый

Разбавитель
Diluente Pol. 300,  Diluente 104
% разбавления, наливом   НЕ НАНОСИТСЯ



% разбавления, распылением 
20%

Pot life                   Более 4 часов (продукт с отверд. на 100% и разбав. на 20%)

Вязкость нанесения (20(С ) наливом             НЕ НАНОСИТСЯ

Вязкость нанесения (20(С ) распылением      15-16” DIN 4 (разбавленный на 20%)

Сухой остаток наливом:

НЕ НАНОСИТСЯ
Сухой остаток распылением; 
46,1% (разбавление на 20% )
РАСХОД 
120 g/m2 на каждый слой
СУШКА ПРИ  20°C
Пылеустойчивость
20’

Брать в руки через
2-3 часа




Складирование
8-12 чаc.
Система сушки горячим воздухом:
Не применяется

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА
Матовость (60°):
100 GLOSS (примерно)

Шлифовка: 
шлиф. Бумага (зерно 400-600 )
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Эмаль ПУ, глянцевая, белая, отличное заполнение, бриллиантовая, нежелтеющая,

обладает высокой твердостью. Наносится как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.

Возможна последующая полировка через 24-36 час.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

Помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ
Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

 в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения;

	Сектор использования
	Мебель для ванны 

И Др.

	Тип древесины
	МДФ и др. типы древесины

	Нанести один слой изолятора с отвердителем  B070E на 100% (120 г/м(). После двух часов нанести один слой грунта с отвердителем В180Е на 50%.



	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	G270E


	POLIFOND

BIANCO 27
	Распылением
	180/200

	После 40-60 минут нанести еще один слой грунта

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	G270E


	POLIFOND

BIANCO 27
	Распылением
	180-200




	После 6-8 часов шлифовать ( 220-400) и нанести один слой лака

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	I790E


	POLILUX 

BIANCO 79
	Распылением, AIRLESS
	120-140








Техническая характеристика














Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.


