[image: image1.png]




[image: image1.png]
CODICE PRODOTTO
F010E
Nome commerciale
NITROPAC BIANCO
Descrizione
Однокомпонентный белый нитролак
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Вязкость (20°C) 
120” (+/-5) DIN 4
Сухой остаток (teorico) 
39 (+-1) %
Плотность (20°C) 
1,050 Kg/lt
нанесение
распыление
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Отвердитель




                                                                     % catalisi


Альтернативный отвердитель

                        Effetto 2° cat.

Разбавитель
DIL. NITRO SPECIAL

DIL. POL. SPECIAL
               % разбавления распылением 30% 

Жизнеспособность смеси

Вязкость нанесения (20°C) 
20-25” DIN 4 (продукт, разбавленный на 30%)
Расход 
120-150 g/m2 на каждый слой
Сушка при 20°C
Отлип 
15’



Шлифовка  через 1,5-2 часа


Брать в руки 
60’
Складирование  через 5-6 часов

Система сушки горячим воздухом:
20 минут при температуре 15-25°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO APPLICATO
Блеск (60°):
20-25 GLOSS
Шлифовка: 
шлифовальная бумага 220-400
Применение: Матовый белый многослойный лак с хорошими характеристиками наполнения и шлифовки, приятная на ощупь поверхность. Подходит для отделки мебели, где не требуется особая хим. стойкость и износоустойчивость
Указания для хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в проветриваемом помещении при температуре 15°C - 25°C.
Меры безопасности: Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

 в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения:
	Сектор использования
	Мебель, шкафы, двери

	Тип древесины
	Любой, в т.ч. МДФ

	

	Нанести один слой лака с разбавителем на 30%

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	F010E
	NITROPAC BIANCO
	Распылением
	120-150

	Через 1,5-2 часа шлифовать и нанести второй слой лака с разбавителем на 30%

	
	Codice
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	F010E
	NITROPAC BIANCO
	Распылением
	120-150


	При необходимости через 6-8 часов шлифовать и нанести третий слой лака с разбавителем на 30%

	
	Codice
	Prodotto
	Applicazione
	Quantità (g/m2)

	
	F010E
	NITROPAC BIANCO
	SPRUZZO
	120-150


Scheda tecnica








Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.


