Редакция: 2msch                                       ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 17/01/2019

| КОД ПРОДУКТА: M150ХХE |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ: ACRILMAT 150 TX ХХ GLOSS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ: Акриловый бесцветный лак. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендовано для/ Основная область применения | Акриловый бесцветный лак премиального качества. Полуматовый. Двухкомпонентный. Имеет хорошую твердость покрытия и устойчивость к царапинам. Отличная светостойкость. Содержит УФ- фильтры. Создает прозрачное покрытие, приятное на ощупь. Рекомендуется для открыто-пористой отделки и окраски светлой древесины. Применяется для отделки кухонной мебели и прочей мебели, эксплуатируемой внутри помещений. |  |  |  |  |  |  |
| Метод нанесения | Все виды распыления. |  |  |  |  |  |  |
| Срок хранения | 24 месяца |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ |  |  |  |  | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |  |  |
| Расход | 80-120 г/м² |  |  |  | Вязкость |  | 36'' +/- 3'' DIN 4 |
| Вертикальная устойчивость | - |  |  |  | Сухой остаток |  | 30 +/- 3% |
| Отвердитель | INDURITORE 410 - 20% |  |  |  | Плотность |  | 0,950 +/- 0,020 кг/л |
| Разбавитель | DILUENTE POL.SPECIAL 30-50% |  |  |  | Блеск |  | 20 +/- 3 GLOSS |
| Жизнеспособность | > 3 ч |  |  |  | Ph |  | н/н |
|  | ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Сушка при 20°C |  |  |  |  | Принудительная сушка в горячем туннеле |  |  |
| От пыли | 10 минут |  |  |  | Время предварительной выдержки |  | - |
| На отлип | 30 минут |  |  |  |  |  |  |
| Шлифовка | - |  |  |  | Время сушки |  | - |
| Повторное перекрытие | Без шлифовки, не позднее 8 ч |  |  |  |  |  |  |
| Складирование | 6-8 ч |  |  |  | Время охлаждения |  | - |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| На древесную подложку нанести слой грунта ACRILFOND 50. При необходимости через 30-40 минут нанести второй слой грунта. Через 3-4 ч произвести шлифовку зерном 220-400 и нести лак ACRILMAT 150 TX 20 GLOSS + 20 % отвердитель INDURITORE 410 + 40% разбавитель DILUENTE POL.SPECIAL. Количество нанесения: 80-120 г/м². Компоненты смеси рассчитываются от массы базы (лака). |  |  |  |  |  |  |  |
| АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ |  |  |  |  |  | СВОЙСТВА |  |
| INDURITORE 420 |  |  |  | 20% |  | Повышает адгезию и твердость покрытия. |  |
|  |  | АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| DILUENTE POL. 300 |  |  |  | 30-50% |  | Улучшает растекание и внешний вид финишной плёнки в летнее время. |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ |  |  |  | Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда. |  |  |  |
| ХРАНЕНИЕ |  |  |  | Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре 5 - 35°С и относительной влажности не более 85%. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов. |  |  |  |

VERINLEGNO S.p.A. / VERINPAINTS TM, ГРУППА КОМПАНИЙ «НИСОН», +7 (495) 885-50-50, www.nison.ru, e-mail: sales@nison.ru