[image: image1.png]




[image: image1.png]
Код продукта
F600Е

Название
NITROLUX TX
Описание
Прозрачный глянцевый финишный нитроцеллюлозный лак
Физико-химические характеристики
Вязкость (20°C) 
45" (+/- 5) DIN 4
Сухой остаток (teorico) 
31 (+/- 1) %

Вес (20°C) 
0.950 (+/- 1%) Kg/Lt

НАНЕСЕНИЕ
Воздушное распыление, AIRLESS

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвердитель


                        


% catalisi


Альтернативный отв.

Эффект 2° cat.


Разбавитель
Diluente Nitro. 300
% разбавления наливом                    



% разбавления распылением 20-50%

Pot life                   
Вязкость нанесения (20(С) наливом             
Вязкость нанесения (20(С) распылением    13 - 15” DIN 4 

Сухой остаток наливом                    
Сухой остаток распылением   
25,8% 
РАСХОД 
120-150 g/m2 
СУШКА ПРИ  20°C
Пылеустойчивость
10-15’

Брать в руки через
120(




Складирование
8-12 чаcов
Система сушки горячим воздухом:
 20 минут при температуре 30-35°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА
Матовость (60°):
90 глосс

Шлифовка: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Нитроцеллюлозный глянцевый лак с отличными характеристиками заполнения, яркости и гладкости. Подходит для лакирования предметов домашнего обихода.
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ
Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

 в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения;

	Сектор использования
	Мебель 

	Тип древесины
	традиционные типы древесины

	Нанести краситель UNIVERCOLOR разбавленный 1:4 раствором воды и ацетона

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	С520Е

	UNIVERCOLOR
	Распылением
	60-80

	После 10-30 минут нанести  один слой грунта

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	ELA0111E


	NITROFOND AV
	Распылением,
airless,
наливом
	120-180



	После 30-40 минут нанести второй слой грунта

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	ELA0111E


	NITROFOND AV
	Распылением, AIRLESS,

наливом
	120-180

	После 8 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести слой лака

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	F600E


	NITROLUX TX
	Распылением,
AIRLESS
	120-150


Техническая характеристика








Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.


