[image: image1.png]




[image: image1.png]ь
Код продукта
N090E

Название
IDROWOOD PRIM 54 BIANCO EST 
Описание
Грунт водный белый для наружных работ

Физико-химические характеристики
Вязкость (20°C) 
50“ DIN 8
Сухой остаток (teorico) 
35  %

Вес (20°C) 
1.180  Kg/Lt

НАНЕСЕНИЕ
Воздушное распыление, AIRLESS

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвердитель





                       % catalisi


Альтернативный отв.

Эффект 2° cat.


Разбавитель
вода
% разбавления, наливом   


% разбавления, распылением 5-10%

Pot life                   
Вязкость нанесения (20(С) наливом                          НЕ НАНОСИТСЯ
Вязкость нанесения (20(С)  распылением                  60” DIN 8 
Вязкость  второго нанесения (20(С) распылением      50- 52” DIN 8 

Сухой остаток наливом:

НЕ НАНОСИТСЯ
Сухой остаток распылением              
% 
РАСХОД 
200-250 g/m2 на каждый слой
СУШКА ПРИ  20°C
Пылеустойчивость                  30 мин
                                Шлифовка                   через    6-8 часов

Брать в руки через
1 час


                 Повторное нанесение     через  1-2 часа

Складирование через
4 чаcа
Система сушки горячим воздухом:
Не применяется

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА
Матовость (60°):

Шлифовка: 
шлиф. Бумага (зерно 220-320) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ :   
Грунтовка белая на водной основе, тиксотропная, с эффектом пигментации (каштан, дуб, тик и другие). Уменьшает пожелтение сосны.
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре не ниже 5(С и не более 35(С. Нанесение продукта производить при температуре не ниже 15(С и влажности менее 85% .
МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ
Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

 в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения;

	Сектор использования
	Для наружных работ

	Тип древесины
	все типы древесины

	Нанести 1 слой импрегнатора

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	N710Е

	 idrotan TX
	Распылением
	80-100

	Нанести слой грунта 

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	N090E


	IDROWOOD PRIM 54 BIANCO
	Распылением
	200 - 250



          После 6 часов шлифовать (шлиф. бумага зерно 180-240) и нанести лак
	N560E


	IDROWOOD  54 BIANCO
	Распылением

	200-250




Техническая характеристика








Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.


