[image: image1.png]




[image: image1.png]
Код продукта
FLW0525E

Название
NITROPRIM MATT W5-25
Описание
Нитро лак прозрачный однокомпонентный самогрунтующийся
Физико-химические характеристики
Вязкость (20°C) 
95-100"  DIN 4
Сухой остаток (teorico) 
24 (+/- 1) %

Вес (20°C) 
0.920 (+/- 1%) Kg/Lt

НАНЕСЕНИЕ
Воздушное распыление, AIRLESS

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отвердитель


                        


% catalisi


Альтернативный отв.

Эффект 2° cat.


Разбавитель
Diluente Nitro. Special
% разбавления, наливом                    


% разбавления, распылением 30-40%

Pot life                   
Вязкость нанесения (20(С ) распылением      15-20” DIN 4 
Сухой остаток распылением; 
18.5% (разбавление на 30% )
РАСХОД 
120-150 g/m2 на каждый слой
СУШКА ПРИ  20°C
Пылеустойчивость
10’
                                               Шлифовка    1,5-2 часа
Брать в руки через
60(




Складирование
6-8 чаcов
Система сушки горячим воздухом:
20 минут при температуре 30-35°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА
Матовость (60°):
10-15 глосс

Шлифовка: 
шлиф. бумага (зерно 220- 400 )

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Нитроцеллюлозный лак самогрунтующийся, с хорошим заполнением и отличными характеристиками, для отделки деревянной мебели и деревянных объектов.
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ
Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

 в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения;

	Сектор использования
	Мебель, деревянные изделия

	Тип древесины
	любые типы древесины

	Нанести краситель UNIVERCOLOR разбавленный 1:4 раствором воды и ацетона

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	С520Е

	UNIVERCOLOR
	Распылением
	60-80

	После 10-30 минут нанести  один слой лака

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	FLW0525E 
	NITROPRIM
MATT W5-25
	Распылением,
airless
	120-150



	

	После 1,5-2 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести второй слой лака

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	FLW0525E 
	NITROPRIM

MATT W5-25
	Распылением,
 airless
	120-150


Техническая характеристика








Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.


