
[image: image1]

[image: image1]
КОД ПРОДУКТА


Название
POLIPRIM PARQUET Е27-34
Описание
Лак ПУ паркетный прозрачный двухкомпонентный многослойный
ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вязкость (20°C) 
24" (+/- 1) DIN 4
Сухой остаток (teorico) 
41 (+/-1) %
Вес (20°C) 
0,97 Kg/lt
НАНЕСЕНИЕ
Распылением
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Отвердитель

            B430E (RS = 25,2%)


% catalisi
50%
Отв. альтернативный
 В540Е (RS = 26%)

Effetto 2° cat.
понижает блеск на 10 

 


gloss

Разбавитель
DIL. POL SPESIAL  
% разбавления
20-30%


% разбавления



Pot life
более 5 часов (продукт с отвердителем B430E на 50% и разбавленный на     
 
 30%)
Вязкость нанесения (20°C)
12”-13” DIN 4 (разбавленный на 30%)
Сухой остаток

30,9% (разбавленный на 30%)

РАСХОД 
    120 – 150 g/m2 на один слой
СУШКА ПРИ 20
Пылестойкость  
30’




Повторное нанесение       через 3-4 часа   
Брать в руки через 
1 час
                                                       
Система сушки горячим воздухом:
Не применяется
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА
Матовость (60°):
10-20-30 gloss
Шлифовка: 
шлифовальная бумага 220-400
ПРИМЕНЕНИЕ: Многослойный лак для паркета для нанесения распылением с хорошей прозрачностью.
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом помещении при температуре 15°C - 25°C. Не складировать под прямыми лучами солнца.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе-проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические и противобезопасные.
Рекомендуемый цикл нанесения
	Сектор

использования
	Деревянные полы 

	Тип древесины
	Любая

	Нанести один слой лака с отвердителем B430E на 50% и разбавителем DIL. POL. SP на 20-30%

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	
	POLIPRIM
Е 27-34
	РАСПЫЛЕНИЕ
	120-150

	

	Через 3-4 часа нанести второй слой лака

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	
	POLIPRIM

Е 27-34
	РАСПЫЛЕНИЕ
	120-150

	  После 6-8 часов шлифовать и нанести третий слой лака 

	
	 Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	
	POLIPRIM

Е 27-34
	РАСПЫЛЕНИЕ
	120-150


Техническая характеристика











Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.


[image: image2.png]


