[image: image1.jpg]VERINPAINTS






КОД ПРОДУКТА
С770 – C770N

Название
COLOR CTRACCIO ST SERIE COLORATA and NEUTRO
Описание
Краситель для нанесения втиранием
ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вязкость (20°C) 
43-45” DIN 2
Сухой остаток (teorico) 
0,2-13%
Вес (20°C) 
0,93-0,97 Kg/lt
НАНЕСЕНИЕ
тряпка, щетка
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Отвердитель
                                              


     % catalisi
                                 
Отв. альтернативный
                                                              Эффект 2° cat.    

 






Разбавитель
COLOR STRACCIO ST NEUTRO
% разбавления наливом

                                       
                                                      % разбавления распылением

Pot life                              
 
Вязкость  нанесения (20°C) наливом

Вязкость нанесения (20°C) распылением

Сухой остаток нанесения наливом:


Сухой остаток нанесения распылением: 

РАСХОД 
80-100 g/m2 
Сушка при 20( 
Пылестойкость                         




Шлифовка


Брать в руки через

          Повторное нанесение   после  2 часов
Складирование                       
Система сушки горячим воздухом:

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА
Матовость (60°):

Шлифовка: 

ПРИМЕНЕНИЕ: Пигментированная морилка подходит для нанесения тряпкой. Обладает выравнивающим эффектом, хорошо проявляет поры.
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ
Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

 в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения
	Сектор использования
	MЕБЕЛЬ   

	Тип древесины
	Любой вид древесины

	

	На отшлифованную древесину нанести морилку распылением и затем разравнять её тряпкой

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	расход (g/m2)

	
	С770 – C770N
	COLOR STRACCIO ST SERIE COLORATA and NEUTRO
	Тряпка, щетка
	80-100

	Примерно через 2 часа нанести один слой акрилового грунта acrilfond 50-88 с 10% отвердителя ind 410 и 20% разбавителя dil. pol. sp.

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход(g/m2)

	
	M050
	ACRILFOND 50-88
	РАСПЫЛЕНИЕ,  

AIRLESS
	140-180


	После 3 часов шлифовать бумагой 220 и нанести один слой акрилового лака acrilmat 150 с 20% отвердителя ind 410 и 30% разбавителя dil. pol. sp.

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	M150
	ACRILMAT 150 TX GLOSS
	РАСПЫЛЕНИЕ,  

AIRLESS
	120-140

	


Техническая характеристика








Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.


