Редакция: 2-msch                                       ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дата: 09/08/2018

| КОД ПРОДУКТА: GLE01318E |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ: ISOLANTE TRASP. E 13-18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентный полиуретановый изолирующий грунт для MDF. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендовано для/ Основная область применения | Двухкомпонентный полиуретановый бесцветный грунт-изолятор с высоким сухим остатком. Предназначен для блокирования способности подложек из MDF абсорбировать грунты и финишные покрытия. Отлично справляется с данной задачей в местах глубокой фрезеровки. Рекомендуется для отделки межкомнатных дверей, мебели и изделий из MDF. Может быть использован, как бесцветная база-грунт в системах колеровки с пигментными пастами PU PASTA UNIVER. |  |  |  |  |  |  |
| Метод нанесения | Ручное и автоматическое распыление |  |  |  |  |  |  |
| Срок хранения | 24 месяца |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ |  |  |  |  | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |  |  |
| Расход | 130 - 160 г/м² |  |  |  | Вязкость |  | 25’’ +/- 5’’ DIN 8 |
| Вертикальная устойчивость | н/н |  |  |  | Сухой остаток |  | 60 +/- 3% |
| Отвердитель | INDURITORE 370 - 50% |  |  |  | Плотность |  | 1,200 +/- 0,020 кг/л |
| Разбавитель | DILUENTE POL.SPECIAL - 30% |  |  |  | Блеск |  | н/н |
| Жизнеспособность | > 3 ч |  |  |  | Ph |  | н/н |
|  | ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Сушка при 20°C |  |  |  |  | Принудительная сушка |  |  |
| От пыли | 10' |  |  |  | Время предварительной выдержки |  | - |
| На отлип | 90-120' |  |  |  |  |  |  |
| Шлифовка | 3 – 4 ч |  |  |  | Время сушки |  | - |
| Повторное перекрытие | В течение 8 ч – без шлифовки |  |  |  |  |  |  |
| Складирование | 8 – 12 ч |  |  |  | Время охлаждения |  | - |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| На подложку из MDF нести распылением 120 - 160 г/м² грунт-изолятор ISOL.TRASP.E13-18 + 50% отвердитель INDURITORE 400 + 20% разбавитель DILUENTE POL.SPECIAL. Через 2 ч нанести без шлифовки слой ПУ грунта, например, G300E_POLIFOND BIANCO 30. Через 40 минут нанести второй слой грунта. Через 8–12 часов шлифовать зерном 220 - 400 и нанести слой полиуретановой эмали, например, POLIPAC BIANCO 26 25 GLOSS. |  |  |  |  |  |  |  |
| АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ |  |  |  |  |  | СВОЙСТВА |  |
| INDURITORE 400 |  |  |  | 50% |  | Ускоряет сушку. |  |
| INDURITORE 180 |  |  |  | 50% |  | Более медленный. Увеличивает жизнеспособность рабочей смеси. |  |
|  |  | АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| DILUENTE POLIURETANICO 300 |  |  |  | 20% |  | Увеличивает смачивающую способность. |  |
| ПРИМЕЧАНИЯ |  |  |  | Работу с материалом проводить в помещении с соответствующей циркуляцией воздуха, соблюдая все необходимые меры пожарной безопасности и охраны труда. |  |  |  |
| ХРАНЕНИЕ |  |  |  | Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в хорошо проветриваемом помещении при температуре +5 - +35°С. Не складировать под прямыми лучами солнца и вблизи от нагревательных приборов. |  |  |  |

VERINLEGNO S.p.A. / VERINPAINTS TM, ГРУППА КОМПАНИЙ «НИСОН», +7 (495) 984-50-50, www.nison.ru, e-mail: sales@nison.ru