
[image: image1]

[image: image1]
КОД ПРОДУКТА
G440161GE

Название
POLIFOND BIANCO ESPANSO
Описание
Грунт ПУ белый для изделий из ППУ, пенопласта, МДФ и древесины
ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вязкость (20°C) 
40” (+/-2) DIN 8
Сухой остаток (teorico) 
77% (+/-1) %
Вес (20°C) 
1.480 (+/-1%) Kg/lt
НАНЕСЕНИЕ
Распылением, AIRLESS
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Отвердитель
                       В720Е (RS=35,3%)


     % catalisi
     20%   для ППУ                         
Отв. альтернативный
 B540E (RS=26%) 30%                    Эффект 2° cat.    30% Более быстрый, для     

 




                                                    МДФ и древесины
Разбавитель
 DIL. POL. SPECIAL 
% разбавления наливом
не наносится


% разбавления распылением
20%

Жизнеспособность смеси       более 3 часов 
Вязкость нанесения (20°C) наливом
не наносится
Вязкость нанесения (20°C) распылением
15-18” DIN 4 
Сухой остаток нанесения распылением:
60%(с отвердителем В720 на 20% и разбавителем D.P.S. на                         20%)

РАСХОД 
140-160 g/m2 на один слой для пенопласта, 180 g/m( для МДФ
Сушка при 20( 
Пылестойкость 
20’



Шлифовка

 через 8 часов
Брать в руки через
60(
Повторное нанесение   после 12 часов

Cкладирование                       12 часов

Система сушки горячим воздухом:

    минут при температуре 
    минут при температуре 
    минут при температуре 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА
Матовость (60°):

Шлифовка: 

ПРИМЕНЕНИЕ: Грунт ПУ белый высокого наполнения, пригоден для окраски изделий из ППУ, пенопласта и МДФ. Наилучшие характеристики адгезии и тиксотропности.
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ
Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

 в соответствующе проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения
	Сектор использования
	Изделия из ППУ, пенопласта, 

мебель из МДФ и древесины 

	Тип древесины
	Любой

	

	1. На обезжиренные детали из ППУ нанести один слой грунта с отвердителем В720Е на 20% и разбавителем D.P.S. на 20%

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход(g/m2)

	
	G440161G
	POLIFOND BIANCO  ESPANSO
	РАСПЫЛЕНИЕ,  

airless
	140-160


	После 12 часов шлифовать (зерно 220) и нанести один слой эмали  с отвердителем В11-29 на 50% и разбавителем D.P.S. на 20%

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	Н840…E
	POLIРАС BIANCO 23
	РАСПЫЛЕНИЕ,  

налив
	120-140

	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. На изделия из МДФ или древесины нанести грунт с отвердителем В540 на 30% и разбавителем D.P.S. на 20%                                   

Код
Продукт
Нанесение
Расход(g/m2)

G440161G
POLIFOND BIANCO  ESPANSO
РАСПЫЛЕНИЕ,  

airless
140-160

В промежутке от 1 до 2 часов нанести 2-й слой грунта 
Код
Продукт
Нанесение
Расход(g/m2)

G440161G
POLIFOND BIANCO 161 ESPANSO
РАСПЫЛЕНИЕ,  

airless
140-160

После 12 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой эмали c отвердителем В11-29 на 50% и разбавителем D.P.S. на 20%

	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	Н840…E
	POLIРАС BIANCO 23
	РАСПЫЛЕНИЕ,  

налив
	120-140


Техническая характеристика








Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.


[image: image2.png]


