
[image: image1]

[image: image1]
Код продукта
E720E

Название
NITROFOND BIANCO
Описание
Нитрогрунт белый однокомпонентный
Физико-химические характеристики
Вязкость (20°C) 
30” (+/-5) DIN 6
Сухой остаток (teorico) 
40 (+-1) %
Плотность (20°C) 
1,070 Kg/lt
Нанесение
распыление, налив
Приготовление
Отвердитель





% catalisi


Альтернативный отв.

Effetto 2° cat.


Разбавитель
DIL. NITRO SPECIAL, DIL. POL.
% разбавления наливом
30%
                                           SPECIAL
% разбавления распылением
40%
Жизнеспособность

Вязкость нанесения (20°C) наливом
20-25” DIN 4 
Вязкость нанесения (20°C) распылением
15-20” DIN 4 
Сухой остаток наливом:

30% 
Сухой остаток распылением: 
           29% 
Расход 
120-180 g/m2 на один слой, около 300 g/m2 на два слоя
Сушка при 20°C
Пылеустойчивость 
15’



Шлифовка

6 часов
Брать в руки
60’
Полное высыхание
12 часов
Система сушки горячим воздухом:
20 минут при температуре 15-25°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

Характеристики нанесенного продукта
Матовость (60°):

Шлифовка: 
шлифовальная бумага 220-400
Применение: Белый нитрогрунт с высоким наполнением, эластичный.
Хранение: хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре 15°C - 25°C.
Меры безопасности: 
Рекомендуемый цикл нанесения
	Сектор использования
	Мебель, шкафы для спальни

	Тип древесины
	Любой
МДФ

	

	Нанести один слой грунта

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	расход (g/m2)

	
	E720E
	NITROFOND BIANCO
	Распыление
налив
	120-180

	Dopo 40-60 Через 40-60 минут нанести второй слой грунта

	
	Код
	Продукт
	Нанесение 
	Расход (g/m2)

	
	E720E
	NITROFOND BIANCO
	Распыление

налив
	120-180


	После 6-12 часов шлифовать (бумага 220-400) и нанести финишный слой

	
	Код
	Продукт
	Нанесение
	Расход (g/m2)

	
	F010E
	NITROPAC BIANCO
	Распыление

налив
	120-150


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА








Revisione n° 2 del 24/05/2005

Questa edizione annulla e sostituisce le precedenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni più aggiornate, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per singoli casi. E’ compito dell’utilizzatore verificare, con prove preliminari, l’idoneità del prodotto alle proprie esigenze ed in relazione agli strumenti applicativi, ai supporti utilizzati ed alle condizioni ambientali di applicazione.


[image: image2.png]


